«Железо. Особенности строения атома. Свойства железа.

Получение. Применение».

«Кто хочет съесть ядро ореха,

должен расколоть его скорлупу»

(Плавт)

Тип урока: Самостоятельная работа учащихся по изучению нового

материала.

Вид урока: Проблемно – исследовательский с применением эксперимента.

Задачи обучения:    Изучить особенности строения атома железа

как элемента восьмой группы побочной подгруппы. Систематизировать знания о физических и химических свойствах атома железа. Закрепить умение составлять уравнения химических реакций. Сформировать представление о способах получения железа из руд; о применении железа и его биологической роли.

Задачи развития: Используя вытеснительный ряд металлов, обучить  учащихся прогнозировать возможности протекания химических реакций между металлами и солями.

Эксперимент. Д. Вытеснение железом атома меди из соли этого

металла, как менее активного, чем железо.

Л.О. Качественные реакции на двух- и трехзарядные ионы железа.

Реактивы и оборудование. Д. Железо, сульфат меди, химические стаканчики.

Л.О. Хлорид железа(II), сульфат железа(III), гидроксд натрия, штатив с пробирками.

План урока

- Строение атома железа

- Нахождение в природе

- Получение металла

- Физические свойства

- Химические свойства железа.

- Соединения железа. Сплавы железа.

- Биологическая роль железа. Применение.

- Итог урока

Ход урока

- Строение атома железа

Особенности строения электронной оболочки атома железа

Железо – элемент восьмой группы побочной подгруппы. Валентные электроны железа находятся на внешнем и  предвнешнем слое энергетического уровня.

+26Fe   2e 8e 14e 2e

В  древности людям было известно семь металлов. Считалось, что их не может быть больше, потому что столько же небесных тел хорошо видно с Земли. Каждому металлу посвящалось не только небесное тело, но и день недели: золоту– Солнце, воскресенье; серебру –Луна, понедельник; железу –Марс, вторник; ртути –Меркурий, среда; олову- Юпитер, четверг; меди –Венера, пятница; свинцу –Сатурн, суббота.

- Нахождение в природе.

Железо – второй после алюминия по распространенности металл.

В свободном состоянии встречается только в метеоритах.

Природные соединения железа:

Красный железняк Fe2O3, магнитный железняк Fe3O4, серный колчедан

(пирит) FeS2.

Соединения железа входит в состав живых организмов.

- Получение. Пирометаллургический метод.

2Fe2O3   +  3C    =    4Fe   +   3CO2

Fe2O3   +   3CO    =    2Fe   +   3CO2

Fe2O3   +   3H2    =     2Fe   +   3H2O

Fe2O3   +   2Al   =    2Fe    +    Al2O3

- Физические свойства.

Серебристо-белого цвета.

Пластичный и ковкий материал.

Плотность железа 7,87 г/см3,  температура плавления 1539 0С.

Железо обладает магнитными свойствами.

Сплавы железа

показ мультимедийного фрагмента

- Химические свойства

Взаимодействие с простыми веществами:

А) с кислородом

4Fe   +   3O2    =    2Fe2O3

Б) с фтором, хлором, бромом

2Fe    +   3Cl2   =   2FeCl3

В) с серой, йодом

Fe    +   S   =    FS

Взаимодействие со сложными веществами:

А) с растворами кислот, кроме азотной кислоты

Fe   +   H2SO4    =   FeSO4   +  H2

Fe   +   HCl   =   FeCl3   +   H2

Концентрированные азотная и серная кислоты при обычной

температуре с железом не реагируют.

Б) Железо вытесняет (восстанавливает) металлы, которые в ряду

активности стоят правее него, из их растворимых солей.

Для борьбы с вредителями садовых деревьев применяют раствор

медного купороса (CuSO4). Можно ли готовить и хранить раствор

медного купороса в железном ведре? Ответ подтвердите

соответствующими уравнениями реакций.

Fe   +   CuSO4    =    FeSO4    +    Cu

Fe    +    Cu2+    =   Fe2+    +     Cu

  - Соединения железа

Оксид железа (II) и гидроксид железа (II) проявляют основные

свойства, легко реагируют с кислотами:

Fe(OH)2   +   2HCl   =   FeCl2    +   2H2O

FeO   +   2HCl   =   FeCl2   +   H2O

Соединения железа со степенью окисления +2 неустойчивы и легко

окисляются до устойчивой степени окисления +3:

4Fe(OH)2   +   O2   +   2H2O   =   4Fe(OH)3

зеленый                                          бурый

Соединения железа (III).

Разложение гидроксида железа(III) при нагревании:

2Fe(OH)3   =   Fe2O3   +    3H2O

Качественные реакции на ионы железа (II) Fe2+  и железа (III) Fe3+.

Реактивом на ионы Fe2+  являются гидроксид-ионы OH-.

При действии раствора щелочи на раствор соли железа (II) образуется осадок зеленого цвета Fe(OH)2

FeSO4   +  2NaOH   =    Fe(OH)2   +   Na2SO4

зеленый

Fe2+   +   2OH-   =   Fe(OH)2

зеленый

Ион Fe3+ в водных растворах можно распознать с помощью

гидроксид-ионов OH-  по осадку Fe(OH)3 бурого цвета:

FeCl3   +   3NaOH   =    Fe(OH)3    +    3NaCl

бурый

Fe3+     +    3Cl-   =   Fe(OH)3

бурый

  - Сплавы железа.

(показ мультимедийного фрагмента)

Чистое железо непрочное, мягкое. Все изделия, которые называют

обычно железными, на самом деле изготовлены из сплавов железа

с углеродом.

Углерод изменяет свойства железа: понижает температуру плавления, повышает твердость и хрупкость, уменьшает ковкость и свариваемость.

В зависимости от содержания углерода в сплаве железа различают

чугун и сталь

Чугун содержит более 2% углерода, обладает высокой твердостью,

хрупкостью, поэтому при ударе дробится на кусочки. При затвердевании чугун не сжимается, а расширяется. Поэтому из

чугуна отливают станины машин, корпуса двигателей, трубы, ограды

парков, изготавливают предметы домашнего обихода.

Сталь содержит менее 2% углерода. Сталь можно ковать, штамповать,

прокатывать. Сталь, содержащая и другие элементы, называют легированной. Важнейшими легирующими элементами являются

хром (Cr), никель (Ni), марганец (Mn), кремний (Si), ванадий(V), молибден (Mo).

Сталь, легированную хромом и никелем, называют нержавеющей.

Она применяется в химической, пищевой, машиностроительной и

других отраслях промышленности.

Сталь выплавляют из чугуна путем частичного удаления из него

углерода окислением.

- Биологическая роль железа.

У животных и человека железо- СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ ГЕМОГЛОБИНА

КРОВИ, благодаря которой осуществляется перенос кислорода

из легких по тканям; соединениями железа являются многие ферменты. В организме человека содержится 4-5 г железа. Наиболее

богаты железом печень и селезенка. При малокровии рекомендуют

пищу, богатую соединениями железа (гречка, яблоки, салат).

Железо необходимо для растений. При его недостатке растения не

Образуют хлорофилл, теряют зеленую окраску, задерживается их

рост и развитие.

- Итог

- Какие вещества используют для получения железа из оксида

железа (III) Fe2O3?

А) CO2 ,    Б) H2,   В) N2,   Г) Al.

2.  Железо реагирует с:

- углекислым газом; 2) кислородом; 3) хлором; 4) цинком; 5)кислотами; 6) солями; 7)  оксидом кальция.

Из перечисленных реакций возможны:

а) 2, 3, 4, 5;    б) 2, 3, 5, 6;     в) 3, 4, 5, 7;    г) 1, 3, 4, 7.

Домашнее задание:

§48 (У) 5 с 210.

Карта-задание

Экспериментално-исследовательская работа

(раздается каждому учащемуся)

Фамилия_____________________                  Класс ________   Дата______________

Соблюдайте технику безопасности

Качественные реакции на ионы железа (II) Fe2+  и железа (III) Fe3+.

Докажите опытным путем, что сульфат железа(II) содержит ион

железа Fe2+, а хлорид железа (III) содержит ион железа Fe3+.

Опыт №1 Обнаружение иона железа Fe2+

1.Проведите опыт. В FeSO4  прилейт  1мл гидроксида натрия NaOH.

2.Для реакций обмена составьте сокращенные ионно-молекулярные уравнения. Продолжите реакцию.

FeSO4   +   NaOH   =

__________________________________________________________

___________________________________________________________

3.Цвет осадка: _______________

Опыт №2.  Обнаружение иона железа Fe3+

1.Проведите опыт. В FeCl3 прилейт  1мл гидроксида натрия NaOH.

2.Для реакций обмена составьте сокращенные ионно-молекуляр-ные уравнения. Продолжите реакцию.

FeCl3   +   NaOH   =

____________________________________________________

_________________________________________________

3.Цвет осадка: ______________